专注于工业无损检测设备   服务电话：400-118-6067

新款双屏TR110粗糙度仪

产品特点：

1.可选择4种测量参数Ra、Rz、Rt、Rq；

2.采用双屏设计，便于在测量时从顶部视窗读数；

3.具有校准功能，操作简单；

5.采用ARM处理器进行数据处理和计算，速度快，功耗低，精度高；

6.OLED液晶显示，高亮度，无视角，宽温度，适合各种场合；

7.手机同步操控功能，避免按键压力对测量的影响，也适用于狭小空间操作。

8.两种充电方式，专用充电器或计算机USB口充电，可边充电边工作，方便快捷；

9.传感器测头具有保护门，有效的保护了传感器测头，保证了测量的精度；

应用范围

广泛应用于机械加工、航空航天、汽车零配件、通讯、电力、电子等行业，也适用于高校、科研院所、技术监督局、特检院等

技术参数

| 测量参数 | Ra、Rz、Rq、Rt |
| --- | --- |
| 测量范围（μm） | Ra、 Rq： 0.05 ~ 10.0;Rz、 Rt： 0.1 ~ 50 |
| 取样长度（mm） | 0.25 ， 0.80 ， 2.5 |
| 评定长度（mm） | 1.25 ， 4.0 ， 5.0 |
| 行程长度（mm） | 6 |
| 示值精度 | 0.01μm |
| 示值误差 | ±（7-10）% |
| 示值变动性 | ＜12% |
| 针尖圆弧半径 | 10 μm±1 μm |
| 触针静测力 | ≤ 0.016N |
| 测力变化率 | ≤ 800N/m |
| 传感器导头压力 | ≤ 0.5N |
| 电池 | 3.7V锂离子电池 |
| 外形尺寸 | 110 mm×81mm×32 mm |
| 重量 | 150g |

标准配置

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 1 | 标准样板 | 1 |
| 电源适配器 | 1 | USB线 | 1 |
| 说明书 | 1 | 保修卡 | 1 |
| 合格证 | 1 | 装箱单 | 1 |